
附件1

全市预拌混凝土企业市级动态核查问题汇总表
	序号
	企业名称
	所属
地区
	存在问题

	
	太仓市华新兴阳混凝土有限公司
	太仓市
	1.水泥胶砂流动度仪安装不符合标准要求；

2.混凝土拌合物性能检测用钢板厚度不符合标准要求；

3.混凝土成型室缺少环境监控记录；

4.粉煤灰检测原始记录烧失量检测缺少试样烘干至恒重的过程数据；

5.报告编号A260014外加剂检测胶砂减水率技术指标错误；

6.配合比调整原因不详；

7.混凝土出厂检验未检测氯离子含量；

8.混凝土试块留置欠规范；

9.皮带下有常年积灰。

	
	苏州宝鼎玉盛砼业有限公司
	太仓市
	1.管理体系岗位责任中明确试验室主任负责配合比设计，实际负责人为技术负责人，与岗位责任不一致；

2.水泥胶砂流动度仪安装不符合标准要求；

3.编号BD-23箱式电阻炉的校准温度点未覆盖检测要求；

4.试验编号C26036水泥检测原始记录胶砂强度未记录胶砂试件成型和破型时间；

5.样品编号F26014粉煤灰检测原始记录存在涂改；

6.2026年4月1日配合比调整欠完善；

7.搅拌主机卸料口下方有少量混凝土堆积。

	
	太仓申昆混凝土有限公司
	太仓市
	1.管理体系未明确技术负责人岗位职责；

2.粉煤灰检测原始记录烧失量检测缺少试样烘干至恒重的过程数据；

3.报告编号A20260028外加剂检测报告净浆流动度单项判定错误；

4.生产过程中砂石含水率测定频率偏低；

5.质量保证书缺氯离子含量检测结果。

	
	苏州青蚨混凝土制品有限公司
	太仓市
	1.编号QF-32箱式电阻炉的校准温度点未覆盖检测要求；

2.粉煤灰烧失量检测未按标准要求进行两次平行试验；

3.矿粉检测报告检测环境缺少湿度信息；

4.质量保证书缺氯离子含量检测结果；

5.配合比管理台账中缺C60配合比，普通配合比砂率未调整；

6.配合比调整授权书技术负责人和被授权人未签字；

7.原材料对放在常去空地，有覆盖；

8.试验室人员未体检。

	
	金富荣（太仓）商品混凝土有限公司
	太仓市
	1.公司未配备粉煤灰细度检测用标准粉；

2.混凝土成型室有待拆模混凝土试件在养护，未监控环境，缺少环境监控设施；

3.编号T0261426000107试验记录检测要求GB/T8077-2012标准为作废标准；

4.报告编号T02617260009粉煤灰检测报告烧失量灼烧温度为750℃，不符合标准要求；

5.缺配比；

6.缺动态管理机制；
7.混凝土质量评定有误；

8场地有积水。

	
	苏州鑫隆保盛商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.技术负责人、试验室主任没有企业法人代表授权书；

2.未按要求建立有效的质量管理体系；

3.试验室布局不合理，不能满足生产要求；

4.水泥胶砂搅拌机不符合现行标准要求；

5.箱式电阻炉校准温度点为850℃，不能满足检测要求；

6.水泥试验室温湿度不符合标准要求；

7.粉煤灰细度检测未按标准要求用标准粉对检测结果进行校正；

8.水泥检测报告安定性检测方法不符合标准要求；

9.试验室区域存放有未标识的混凝土试块；

10.未建立原材料采购、使用管理制度；

11.配合比调整原因不清楚；

12.出厂检验缺氯离子含量项目；

13.无混凝土试块异常管理制度；

14.配合比设计取值图坐标有误；

15.配合比验证缺氯离子含量指标；

16.配料仓未全封闭；

17.排水沟不通畅；

18.地面、搅拌楼内脏、乱、差；

19.泥块含量不适用配制普通混凝土。

	
	苏州杭达水泥制品有限公司
	吴中区
	1.试验室主任、技术负责人实际工作职责与质量管理体系规定职责不一致；
2.试验室配置的粉煤灰细度检测标准粉不符合标准要求；
3.混凝土成型室缺少环境监控记录和监控设施；
4.水泥检测原始记录试验方法均未写标准年代号，无法识别是否适用现行有效标准；
5.水泥检测报告包含氯离子含量检测结果，试验室不具备该项目检测能力；
6.混凝土试块检测结果不合格处理制度不完善；
7.出厂质量证明书无混凝土氯离子含量检测结果；
8.搅拌楼皮带下部未封闭；
9.场地排水沟不通畅。

	
	苏州力帆混凝土有限公司
	吴中区
	1.技术负责人魏梅不在岗；
2.质量管理体系缺少技术负责人的岗位职责；
3.粉煤灰细度检测用标准粉不符合标准要求；
4.精密室存放比表面积仪，该实验室缺少湿度控制设施；
5.粉煤灰检测原始记录烧失量检测缺少试样烘干至恒重的过程数据；
6.报告编号C26-12的水泥检测报告，检测依据GB/T1346-2011为作废标准；
7.混凝土试块检测结果异常处理制度不完善；
8.出厂质量证明书无混凝土氯离子含量检测结果；
9.C60配合比设计公式应用错误，粉煤灰密度不对；
10.配合比调整授权书需要完善；
11.粉料筒仓未封闭。

	
	苏州安派建材有限公司
	吴中区
	1.现行有效标准清单中GB/T1346-2011标准为作废标准；
2.管理编号AP073回弹仪最近一次校准日期为2025年9月1日，不在标准规定的校准有效期内；
3.编号2026k-004检测原始记录，对应报告已出具，审核人员未签字；
4.未建立不合格原材料处置措施和处置记录；
5.砂石含水率测定间隔时间太短；
6.试块检测不合格处理制度需完善；
7.质量证明书无氯离子含量；
8.C60配合比计算书公式应用错误；
9.粉料筒仓未封闭，积灰多，上料皮带下部未全封闭；
10.固体废弃物覆盖后堆放在空地。

	
	国产实业（苏州）新型建材有限公司
	吴中区
	1.粉煤灰细度检测用标准粉不符合标准要求；
2.编号K26004的粉煤灰试验记录，烧失量检测方法错误；
3.原材料粉煤灰检测报告（编号K26008）未检测比表面积；
4.质量证明书无氯离子含量；
5.强度等级C60配合比设计书三个水胶比取值有误；
6.粉料筒仓未封闭；

7.机制砂石粉含量适用于标准规定的≤C25混凝土用砂要求。

	
	苏州中建商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.混凝土成型室有待拆模试件在养护，湿度为48%，不符合标准要求；
2.编号C26-0029的水泥检测检测原始记录试验依据GB/T1346-2011为作废标准；
3.报告编号F26-0024粉煤灰检测报告缺少试验人员、检测设备和检测结论等重要信息；
4.有些配合比调整通知单调整原因不清楚；
5.C60混凝土配比验证未按规范进行；
6.搅拌楼内有积尘，外加剂罐无防渗漏措施。

	
	苏州市天厚混凝土有限公司
	吴中区
	1.粉煤灰检测原始记录烧失量检测缺少试样烘干至恒重的过程数据；
2.矿粉检测报告检测环境缺少湿度信息；
3.缺少配合比动态管理的控制文件；
4.C30配合比设计书水胶比选取依据不足；
5.粉料筒仓下有积层，外加剂罐没有防渗漏设施。

	13
	常熟市天和砼有限公司
	常熟市
	1.检查时，企业技术负责人、实验室主任均未到岗，未提供高级工程师证书；

2.未提供一人一档，未提供主任、技术负责人及试验人员分工、职责及岗位要求等；

3.有标准清单，未做标准查新方案和查新记录及签字，其中GB/T 8076-2025标准未受控；

4.实验室整体布局不合理（高温间、比表面积及化学分析等关联实验室隔离远，未整体保证试验环境）；

5.混凝土成型、抗压等试验室温湿度控制管理未符合江苏省实验室基本要求；

6.质量手册2025年3月6日，未按照2026年度人员调整更新（实验室主任侯宜胜离职、张桂珍离职等未删除更换）；

7.混凝土成型间、力学室未按照标准要求配置加湿器保证湿度大于等于50%控制措施；

8.2026年3月份有5名新人取实验员证，技术负责人未对新人合理分工任命和如实进行试验生产工作；

9.外加剂原始记录（w-5-009）未连续编号受控管理，固含量未按照标准进行恒重试验；

10.矿粉检测报告（KF-4-010）中未检测全部参数，判定符合标准，结论不准确；

11.实验室内外场地有大批量混凝土试件，过期试件等，不满足混凝土试件制作唯一性连续管理；成型间门前有多组已经刻字部位等信息的抗渗试件；

12.未按照要求进行混凝土原材料进场不能自检测的项目进行委外送检测，如砂碎石坚固性、碱活性、云母含量、轻物质含量等；

13.原材料有各类制度，但未进行三级人员审核审批及盖章，同时缺少对不合格处理管理；

14.原材料未做合格供应商评价（合同、厂家自检测报告、型式检测报告、企业自检报告、企业外检测报告等等收集完善）；

15.缺少对外加剂pH参数进行进场复测，同时报告中固含量、密度等未按照标准判定技术要求是否合格；

16.泥块含量不适用配制普通混凝土。

	14
	常熟市鑫湖源混凝土有限公司
	常熟市
	1.技术人员一人一档中未对新进技术负责人各类证书、合同、任命及继续教育等完善；

2.实验室对高温室、化学分析室进行重新隔离完善，其中水泥沸煮箱进出水机隔离湿气未完善；

3.外加剂原始记录（00011）中对净浆流动度未检测空格未处理；

4.外加剂质保单（26050404）中参数pH值错误填写；

5.有原材料不合格台账记录，但对不合格退出管理不完善,无退回单及各方签字和退回照片。

	15
	常熟常龙混凝土有限公司
	常熟市
	1.外加剂原始记录（4000908）中砂浆减水率的流动度未按照游标卡尺数值记录到0.01/0.02mm；

2.外加剂检测报告（CLw26009）中pH值和净浆流动度无技术要求，但判定合格，不符号标准要求；

3.原材料进场有对不能自检测的项目外送检测，但对砂碎石碱活性、水泥氯离子、三氧化硫等项目检测；

4.天然砂泥块含量适用于标准规定的≤C25混凝土用砂要求。

	16
	常熟市华新常凌混凝土有限公司
	常熟市
	1.试验室在搅拌楼下建议按照江苏省预拌混凝土企业试验室基本条件第十五条核对完善，如成型间有多处开门、开窗，温湿度无法按照标准规范控制，成型间检查时温度25.5度，湿度84%；未能配比专业规范的化学分析室；

2.砂碎石检测实验室未配合泥含量、泥块含量检测用浸泡试验桶，无法顺畅完成试验；

3.外加剂原始记录（CL-A-202603）中固含量未进行烘干恒重，流动度数值未按照游标卡尺数值记录到0.01/0.02mm；

4.外加剂检测报告（CL-A-202603）中胶砂减水率、净浆流动度无技术指标要求，但判定合格，不符号标准要求；

5.砂、碎石试验室有多组未进行试验的混凝土试件，不满足混凝土试件制作唯一性连续管理；

6.原材料进场有对不能自检测的项目外送检测，但对砂碎石碱活性、水泥氯离子、三氧化硫等项目检测；

7.有原材料不合格台账记录，但对不合格退出管理不完善,无退回单及各方签字和退回照片；

8.泥块含量不适用配制普通混凝土。

	17
	常熟市恒丰混凝土有限公司
	常熟市
	1.混凝土成型室未配备加湿器，未能按照标准要求有效控制湿度大于等于50%；

2.化学分析室检测试验用李氏平、广口瓶及滴定管等等玻璃试验仪器因自来水的水质不好，已经形成青苔影响试验准确性，建议用纯净水；

3.外加剂原始记录未印刷成册使用，（26009）中胶砂减水率流动度测定记录未按照游标卡尺数值记录到0.01/0.02mm；pH值参数名称编制错误；

4.外加剂检测报告（BJ-S1260008）pH值参数名称编制错误，同时对检测项目未能判断合格是否？

5.原材料进场有对不能自检测的项目外送检测，但对砂碎石碱活性、水泥氯离子、三氧化硫等项目检测。

	18
	苏州万盛混凝土有限公司
	常熟市
	1.外加剂原始记录（0001980）中pH值参数名称编制错误，密度计量单位错误；

2.外加剂检测报告（WA26-030-1）对检测项目未能判断合格是否？

3.外加剂质保单（038）pH值参数名称编制错误，同时对检测项目未能判断合格是否？

	19
	常熟华东建材有限公司
	常熟市
	1.混凝土成型室未配备加湿器，未能按照标准要求有效控制湿度大于等于50%；

2.外加剂原始记录（csz-32）中pH值参数名称编制错误；固含量未进行烘干恒重，流动度数值未按照游标卡尺数值记录到0.01/0.02mm；

3.外加剂检测报告（A260003）pH值参数名称编制错误，同时对检测项目未能判断合格是否；

4.有原材料不合格台账记录，但对不合格退出管理不完善,无退回单及各方签字和退回照片。

	20
	常熟市康达混凝土有限公司
	常熟市
	1.试验室在搅拌楼下建议按照江苏省预拌混凝土企业试验室基本条件中第十五条核对完善；如成型间有多处开门、开窗，温湿度无法按照标准规范控制；未能配比专业规范的化学分析室；

2.混凝土成型室未配备加湿器，未能按照标准要求有效控制湿度大于等于50%；

3.外加剂原始记录（000879）中固含量未进行烘干恒重，流动度数值未按照游标卡尺数值记录到0.01/0.02mm；

4.外加剂检测报告（KJ26-15）中固含量、密度等计量单位录入错误；

5.混凝土搅拌楼下有多组未进行试验的混凝土试件，不满足混凝土试件制作唯一性连续管理；

6.样品留样间有长时间到期样品未进行销毁处理，保证样品管理规范完善；

7.原材料进场有对不能自检测的项目外送检测，但对砂碎石碱活性、水泥氯离子、三氧化硫等项目检测；

8.外加剂质保单（KF26015）pH值参数名称编制错误；

9.有原材料不合格台账记录，但对不合格退出管理不完善,无退回单及各方签字和退回照片；

10.泥块含量不适用配制普通混凝土。

	21
	常熟市宇能混凝土有限公司
	常熟市
	1.混凝土成型间有驾驶员生产时取送货单据票进入影响实验室的温湿度；

2.外加剂原始记录（A260007）中固含量未进行烘干恒重，流动度数值未按照游标卡尺数值记录到0.01/0.02mm；

3.原材料进场有对不能自检测的项目外送检测，但对砂碎石碱活性、水泥氯离子、三氧化硫等项目检测；

4.原材料未做合格供应商评价（合同、厂家自检测报告、型式检测报告、企业自检报告、企业外检测报告等等收集完善）；

5.泥块含量不适用配制普通混凝土。

	22
	常熟松盛实业有限公司
	常熟市
	1.外加剂原始记录未能装订成册连续编号，其中固含量未进行烘干恒重；

2.外加剂检测报告中胶砂减水率技术指标录入错误；

3.原材料进场有对不能自检测的项目外送检测，但对砂碎石碱活性、水泥氯离子、三氧化硫等项目检测；

4.有原材料不合格台账记录，但对不合格退出管理不完善,无退回单及各方签字和退回照片。

	23
	江苏鑫砼建材有限公司
	常熟市
	1.化学分析试验室管理不完善，建议化学类如外加剂pH、比重、砂坚固性等等化学实验统一归类一间，同时做好检测废液的存放管理；

2.外加剂原始记录（00011）中净浆流动度未检测未空格处理，同时应该参考外加剂标准进行检测；

3.外加剂质保单（26050404）pH值参数名称编制错误；

4.有原材料不合格台账记录，但对不合格退出管理不完善,无退回单及各方签字和退回照片。

	24
	常熟锦龙混凝土有限公司
	常熟市
	1.试验室在搅拌楼下建议按照江苏省预拌混凝土企业试验室基本条件中第十五条核对完善;

2.有设备校准计划，其中搅拌楼生产磅秤的自校记录未按照砂、碎石最大称量值进行校准；

3.外加剂原始记录（263462）中固含量未进行烘干恒重，流动度数值未按照游标卡尺数值记录到0.01/0.02mm；

4.外加剂检测报告（260424）pH值参数未检测，同时对净浆流动度无技术要求却判断合格；

5.原材料进场有对不能自检测的项目外送检测，但对砂云母含量、轻物质含量、水泥氯离子、三氧化硫等项目检测；

6.外加剂质保单（2026-05-12）中未对检测项目单位进行判定。

	25
	昆山建都新型材料有限公司
	昆山市
	1.配合比验证，26年未见水溶性氯离子验证记录；

2.报告编号为F260016的粉煤灰出现2份重复的检测报告，内容部分不同，其中一份检测结论错误；

3.搅拌楼主体及二层以上未封闭；

4.水泥安定性原始记录缺少必要的试验过程信息。

	26
	昆山市众华混凝土制品有限公司
	昆山市
	1.试验室未配备GB/T1346-2024标准要求的最小量程不小于200ml的量筒；

2.水泥安定性原始记录缺少必要的试验过程信息；

3.2026年配比C40P12抗渗验证记录未提高0.2Mpa；

4.搅拌楼主体及二层以上未封闭。

	27
	昆山隆达混凝土有限公司
	昆山市
	1.C60配比设计强度不低于79Mpa,验证选用强度不符合；

2.搅拌楼主体及二层以上未封闭；

3.水泥安定性原始记录缺少必要的试验过程信息；

4.培训记录中人员考核未进行有效评价；

5.天然砂泥块含量适用于标准规定的≤C25混凝土用砂要求。

	28
	江苏盛达飞建筑材料有限公司
	昆山市
	1.2026年3月19日的培训记录中的培训方式为现场操作，缺相关操作考核记录；

2.留样室留置的砂石样品无标识；

3.设备台账中缺坚固性试验仪器设备相关信息，且设备未校准；

4.实验室配置的亚甲蓝溶液未进行标识，缺粉煤灰细度用“GSB08-4014”标准样品；

5.搅拌楼主体及二层以上未封闭；

6.搅拌主机卸料下方地面积料，混凝土堆集；

7.瓜子片，黄砂混堆；

8.水泥凝结时间原始记录缺试验过程信息。

	29
	昆山泳达建材有限公司
	昆山市
	1.试验室未配备GB/T1346-2024标准要求的最小量程不小于200ml的量筒;

2.配合比验证检验未送至有资质的检测机构检测;

3.水泥安定性、凝结时间原始记录缺必要的试验过程信息;

4.搅拌楼主体及二层以上未封闭;

5.2025年粉尘、噪声报告只一次;

6.4月5日C30P6抗渗试块未取样检测;

7.查5月3日，配合比调整不规范。

	30
	昆山翔鹿水泥制品有限公司
	昆山市
	1.试验室未配备GB/T1346-2024标准要求的最小量程不小于200ml的量筒，缺粉煤灰细度用“GSB08-4014”标准样品；

2.水泥安定性原始记录缺必要的试验过程信息；

3.成型室内已成型的混凝土试件无唯一性标识；

4.配合比授权权限前后不对应；

5.砂、石检测报告代表吨位超出规范。

	31
	昆山市天达商品混凝土有限公司
	昆山市
	1.试验室未配备粉煤灰细度用“GSB08-4014”标准样品；

2.混凝土抗压强度试件用试模未按标准要求频率进行自校；

3.水泥安定性、凝结时间原始记录缺必要的试验过程信息；

4.配合比验证检验未送有资质的检测机构检测；

5.搅拌楼称量层有积尘，搅拌主机卸料口下方脏乱，混凝土堆积；

6.混合砂检测报告缺少，含泥、含粉，泥块含量信息；

7.混凝土取样无代表数量，与实际产量不符，抗渗记录不全。

	32
	昆山浦盈混凝土有限公司
	昆山市
	1.公司未明确技术负责人岗位责任，受控标准清单中GB/T1346未更新；

2.试验室未配备GB/T1346-2024标准要求的最小量程不小于200ml的量筒；

3.水泥安定性原始记录缺必要的试验过程信息；

4.搅拌楼称量层有积尘；

5.配合比调整与砂、石含水率检测记录不对应，调整数据超出授权范围；

6.混凝土抗渗检测记录错误；

7.出厂水溶性氯离子检测记录频次不足。

	33
	苏州上建杭氏混凝土有限公司
	姑苏区
	1.砂氯离子含量原始记录缺少必要的试验过程信息；

2.留样室内留置的外加剂样品数量不符合GB8076标准要求；

3.搅拌楼称量层积尘明显；

4.混凝土取样留置数量不足；

5.配合比授权范围不合理；

6.配合比调整与砂、石含水率检测记录不对应，出厂报告与配比单不对应；

7.C60配合比设计书错误。

	34
	苏州市富利峰建材有限公司
	姑苏区
	1.水泥安定性原始记录缺必要的试验过程信息；

2.试验室配备的水泥标准稠度用水量检测用量筒，分度值不符合GB/T1346标准要求；

3.搅拌楼卸料口下方脏乱，混凝土堆积；

4.混凝土取样留置数量不足；

5.出厂报告与配比单调整单不对应。

	35
	苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司
	工业园区
	1.未配备水泥化学分析用150μm孔径的方孔筛；

2.水泥安定性原始记录中未记录雷氏夹湿气养护期间是否异常；

3.水泥检测报告中缺少检测标准GB/T 176-2025；

4.配合比调整授权无被授权人签字确认；

5.粉料筒仓顶部未封闭；

6.骨料仓堆场局部未封闭；

7.搅拌层设备有积尘、搅拌主机下方有部分积料；

8.2026.5.12日试件成型后表面未按照要求进行薄膜覆盖。

	36
	苏州工业园区安兴混凝土有限公司
	工业园区
	1.未配备水泥化学分析用150μm孔径的方孔筛；

2.水泥检测报告中缺少检测标准GB/T 176-2025；

3.未按照GB 50164-2011对主控项目水泥氧化镁含量、外加剂凝结时间差、矿物掺合料放射性进行复试检验或送检；

4.骨料斜皮带下方有少量固废未及时清理；

5.26050011#任务单的开盘鉴定信息不全，未体现混凝土拌合物氯离子含量信息；

6.配合比调整授权无被授权人签字确认；

7.2026.5.11日的26005110002#混凝土送货单信息不全，无具体车牌信息。

	37
	苏州工业园区华新混凝土有限公司
	工业园区
	1.粉煤灰原始记录中检测依据GB/T 176-2017已作废；

2.水泥检测报告中缺少检测标准GB/T 176-2025等标准；

3.砂、石料仓场地有明显积水；

4.骨料仓堆场局部未封闭；

5.2026.5.12日试件成型后表面未按照要求进行薄膜覆盖；

6.12390109#混凝土送货单信息不全，无具体车牌信息。

	38
	张家港市现代商品混凝土有限公司
	张家港市
	1.技术负责人和实验室主任企业授权书非法人授权签署；

2.未按GB/T 1346-2024要求配备量程不小于200ml，分度值不大于0.5ml的量筒；

3.水泥检测原始记录中凝结时间未按照GB/T 1346-2024要求进行数据记录；

4.水泥检测报告中氯离子含量数据非实验室测得，而是直接取自外部质保资料；

5.砂、石留样仅有日期，无编号等标识；

6.未按照GB 50164-2011对主控项目水泥氧化镁含量、外加剂碱含量进行复试检验；

7.码头骨料输送带部分无下托板；

8.搅拌主机设备顶部有部分骨料洒落，搅拌主机下方有部分积料；

9.编号为30202601的C30混凝土设计书中水泥强度取值无依据；

10.26.5.12日编号为20260029的开盘鉴定信息不全，未体现混凝土拌合物氯离子含量信息；

11.2026.5.4日的机制砂含水率试验记录错误。

	39
	张家港荣祥混凝土有限公司
	张家港市
	1.质量体系中未明确技术负责人岗位职责；

2.无分析室；比表面积仪放置于水泥室中，无法满足标准规定的湿度要求；

3.未按标准GB/T 1346-2024、GB/T 1596-2017(1号修改单）配备量程不下于300mml的卡尺以及粉煤灰细度标准样品；

4.水泥室无湿度控制设施，现场温湿度不满足标准规定要求；

5.原材料砂进场检验批超出GB 50164规定的最大检验批；

6.粉煤灰检测原始记录中标准GB/T 176-2017已作废；

7.未按照GB 50164-2011对主控项目水泥氯离子、氧化镁含量进行复试检验；

8.水泥、砂石料仓标识信息不全，缺少检测批次等信息；

9.配合比汇总发布批准人为王忠良，与实际技术负责人不符；

10.C40混凝土配合比计算报告中水泥强度取值无依据，且计算报告中无计算人和审核人信息；

11.试验室抗渗仪生锈损坏，无法正常运行；

12.搅拌楼搅拌层、称量层积尘较多；

13.搅拌主机下方混凝土积料较多；

14.细砂仓局部未封闭，且未配备抑尘设施；

15.配合比调整授权无被授权人签字确认；

16.编号为0499的开盘鉴定信息不全，未体现混凝土拌合物氯离子含量信息；

17.2026.5.13日试件成型后表面未按照要求进行薄膜覆盖；

18.编号为25066013的混凝土送货单信息不全，无具体车牌信息；

19.泥块含量不适用配制普通混凝土；

20.机制砂中石粉含量适用于标准规定的≤C25混凝土用砂要求。

	40
	张家港海螺新型建材有限公司
	张家港市
	1.未配备膨胀剂细度检测用1.18mm试验筛；

2.粉煤灰、外加剂原始记录中标准GB/T 176-2017已作废；

3.砂检测报告中氯离子含量未按照GB55008-2021进行判定；

4.未按照GB 50164-2011对水泥氧化镁含量进行复试检验；

5.搅拌楼粉料仓积尘较多；

6.配合比汇总表无原材料使用信息，且配合比批准人与实际负责人不符；

7.编号为2605100011的开盘鉴定信息不全，未体现混凝土拌合物氯离子含量信息；

8.2026.5.13日试件成型后表面未按照要求进行薄膜覆盖；

9.配合比调整授权无被授权人签字确认。

	41
	张家港市永记商品混凝土有限公司
	张家港市
	1.标准目录中GB/T 176-2017已作废；

2.水泥检测原始记录中凝结时间、细度等参数无过程数据；

3.未按照GB 50164-2011对主控项目水泥氧化镁含量、外加剂凝结时间差、矿物掺合料放射性进行复试检验；

4.砂、石料仓场地有明显积水；

5.混凝土标养室试块未按照要求摆放；

6.搅拌楼搅拌层有部分积尘，主机下方有部分积料；

7.2026.1.3日的C30混凝土开盘鉴定信息不全，无混凝土方量、搅拌楼号、车号等信息；

8.骨料含水率未按照要求进行两次试验后取平均值；

9.含泥量适用于标准规定的≤C25混凝土。

	42
	张家港申昆大成商砼有限公司
	张家港市
	1.回弹仪未按照标准JGJ/T 23-2011要求每半年检定一次；

2.未按照GB 50164-2011对主控项目水泥氧化镁含量进行复试检验；

3.绿色管理制度编制、审核、批准人未按要求签名；

4.2026.5.14日C30混凝土配合比调整通知单中的含水率数据无来源。

	43
	华东材料苏州有限公司
	高新区
	1.粉煤灰细度检测用负压筛未按照GB/T 1596-2017(1号修改单）的要求进行校正；

2.水泥检测原始记录中凝结时间无过程数据；

3.混凝土养护室中部分试件未按要求间隔至少1cm摆放；烘箱中一组碎石无标识；

4.砂检测报告中氯离子含量未按照GB55008-2021进行判定；

5.粉尘排放监测未每半年进行一次，上次监测时间为25.8.6日。

	44
	苏州新亿泰建材有限公司
	相城区
	1.标准目录中GB/T 1346-2011已作废；

2.未按GB/T 1346-2024配备量程不小于200ml，分度值不大于0.5ml的量筒；

3.水泥实验室温度无法满足标准中20±2℃的要求；

4.水泥氯离子含量检测原始记录中GB/T176-2017已作废；

5.砂石分离机旁部分固废露天堆放；

6.3#搅拌楼称量层部分积尘；

7.C40混凝土设计书中水泥强度取值错误；

8.天然砂泥块含量不适用配制普通混凝土。

	45
	苏州星中绿色建材科技有限公司
	相城区
	1.回弹仪未按照标准JGJ/T 23-2011要求每半年检定一次；

2.机制砂报告中压碎值无数据，结论中对该参数进行了合格判定；

3.未按照GB 50164-2011对主控项目水泥氧化镁含量进行复试检验；

4.3#搅拌楼粉料仓顶部未封闭；

5.厂区地坪部分破损；

6.2026.5.15日试件成型后表面未按照要求进行薄膜覆盖。

	46
	苏州市澄湖混凝土有限公司
	相城区
	1.技术负责人于新鹰无企业社保缴纳证明，且不在岗；

2.提供的质量管理手册无技术负责人岗位；

3.水泥胶砂养护用恒温恒湿箱上粘贴CH-027和CH029两张绿色合格标签；

4.压力机设备使用记录未记录石压碎值试验信息；

5.编号C-26026水泥检测原始记录中凝结时间试验测试过程不符合标准要求；

6.编号S-26060砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

7.养护室中部分混凝土抗渗试块未刻制样品编号信息；

8.部分机制砂露天堆放；细石料仓有少量积水；

9.配合比报告未经技术负责人签发；

10.搅拌楼粉料筒仓未封闭；

11.部分原材料骨料堆放在棚外，固体废弃物堆放在空地；

12.局部场地积尘、集料；

13.搅拌机主机卸料口下方地面积水、积料。

	47
	苏州远华商品混凝土有限公司
	相城区
	1.质量管理手册中无技术负责人岗位及相应岗位职责；

2.编号YH-027水泥抗折抗压试验机抗压部分力值从50kN起开始校准，未覆盖常用检测力值；

3.编号C2026-025水泥检测原始记录中凝结时间试验无过程数据；

4.编号S2026-039砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

5.拌合用水一年送检一次，不符合标准中每6个月检测一次的要求；

6.洗车池附近有固体废弃物堆放在空地；

7.码头吊机集料斗上方缺少喷淋装置；

8.厂区正在施工，有大片未绿化或硬化地面。

	48
	苏州立方混凝土有限公司
	相城区
	1.受控标准一览表中DGJ32/TJ119-2011为过期标准；

2.成型室中有多组混凝土抗压试件带模养护，温湿度计显示温度26℃，不符合标准（20±5）℃要求；

3.编号C-26078水泥检测原始记录中终凝时间测定顺序不符合标准要求；

4.编号S-26247砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

5.养护室中部分混凝土抗渗试件未按要求在试件表面刻字；

6.进场砂缺少合格证明文件；

7.部分堆放原材料的集料仓无顶棚；

8.搅拌机主机卸料口下方地面积水、积料。

	49
	苏州亿兴混凝土有限公司
	相城区
	1.质量手册中无技术负责人岗位及相应岗位职责；

2.编号EQX70084搅拌楼配料秤水秤最大检定至300kg，未覆盖常用称量范围；

3.编号C26026水泥检测原始记录中终凝时间测定次数不符合标准要求；

4.编号S26057砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

5.原材料采购管理制度中水泥技术指标不符合现行标准要求；

6.未见配合比验证资料；

7.固体废弃物未及时清理；

8.砂石骨料库内地面等局部场地积水；

9.苏住建质【2025】26号文通报较差。

	50
	苏州望亭华东材料有限公司
	相城区
	1.石压碎值检测颠击用钢棒不符合JGJ52-2006要求；

2.编号C044水泥检测原始记录中凝结时间试验缺少过程信息；

3.编号S2026-63砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

4.养护室中部分混凝土抗渗试块未刻制样品编号信息；

5.未见本年度配合比验证资料；

6.砂石库地面、码头等局部积水、积料；

7.搅拌主机卸料口下方地面有积水、积料。

	51
	苏州永基建筑材料有限公司
	吴江区
	1.受控标准一览表中GB/T 1346-2011为过期标准；

2.水泥安定性检测用玻璃板不符合GB/T 1346-2024要求；

3.水泥凝结时间试验终凝测定方法不符合标准要求；

4.编号F26027粉煤灰检测原始记录中需水量比试验缺少2次流动度测量数值；

5.编号C26060水泥检测原始记录中抗压强度数值和检测日期与试验机内不一致；

6.编号SZ26062砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

7.养护室中部分混凝土抗渗试块未刻制样品编号信息；成型室中带模养护的混凝土试件无唯一性标识；

8.拌合用水检测参数缺少GB50164-2011规定的主控项目凝结时间差和胶砂强度比；

9.未见本年度配合比验证相关资料；

10.车辆轮胎冲洗门前等局部场地积水、积料；

11.搅拌主机卸料口下方地面积水、积料。

	52
	吴江市永禾混凝土有限公司
	吴江区
	1.质量手册中无技术负责人岗位及相应岗位职责；

2.混凝土配料秤有校准证书，未按标准要求进行检定；

3.未配备符合标准要求的粉煤灰细度标准粉；

4.成型室中有多组混凝土抗压试件带模养护，温湿度计显示相对湿度40%，不符合标准不低于50%的要求；

5.水泥凝结时间试验终凝测定方法不符合标准要求；

6.编号S-26053砂检测报告中结论不完整，氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

7.养护室中部分混凝土抗渗试块未刻制样品编号信息；

8.拌合用水检测参数缺少GB50164-2011规定的主控项目凝结时间差和胶砂强度比；

9.无完整的配合比验证资料；

10.码头区域等局部场地积水、积料；

11.码头吊机集料斗上方缺少喷淋等降尘设施；

12.粉尘排放检测未见本年度报告。

	53
	苏州爱富希商品混凝土股份有限公司
	吴江区
	1.受控标准一览表中CECS 02:2005为过期标准；

2.水泥抗折抗压试验机检定证书中抗压力值最小检定至60kN，未覆盖常用水泥3d强度检测力值；

3.水泥抗折抗压试验机中检测数据无对应样品编号；

4.编号19混凝土抗水渗透试验记录中缺少设备编号信息；

5.未收集厂家提供的水泥型式检验报告；

6.配合比设计资料未见掺膨胀剂微膨胀混凝土配合比设计；

7.未见内部配合比验证资料；

8.厂区空地有固体废弃物堆放，原材料库部分材料存储过满堆至室外。

	54
	吴江市润建商品混凝土有限公司
	吴江区
	1.质量手册中无技术负责人岗位及相应岗位职责；

2.编号C2026-43水泥凝结时间原始记录中缺少加水时间信息； 

3.拌合用水检测参数缺少GB50164-2011规定的主控项目凝结时间差和胶砂强度比；

4.配合比未见试验室内部复核、验证资料；

5.拌合楼粉料筒仓未封闭；

6.砂石料仓外有少量细石堆放（已覆盖）。

	55
	吴江永盛混凝土有限公司
	吴江区
	1.编号C260044水泥检测原始记录中凝结时间试验终凝测定缺少过程信息；

2.编号S260105砂检测报告结论不完整，氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

3.水养箱内的矿粉胶砂试件无连续编号的唯一性标识；

4.配合比设计中未见拌合物氯离子检测；

5.搅拌楼粉料筒仓未完全封闭；

6.少量细石原材料堆放于室外。

	56
	吴江市华新混凝土有限公司
	吴江区
	1.受控标准一览表中GB/T 8077-2012为过期标准；

2.混凝土配料秤有校准证书，未按标准要求进行检定；

3.编号C26032水泥检测原始记录中凝结时间试验未按标准要求在达到初凝和终凝时立即重复测一次；

4.编号HXS26098砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

5.养护室中部分混凝土抗渗试件未按要求在试件表面刻字；

6.拌合用水检测参数缺少GB50164-2011规定的主控项目凝结时间差和胶砂强度比；

7.配合比调整记录不完整，任务单号H260508017配合比调整通知单与实际生产配合比用水量不一致；

8.配合比设计缺少C55、C60及掺膨胀剂混凝土配合比设计；

9.1#搅拌楼粉料筒仓局部未完全封闭；

10.砂石料库前等局部场地积水。

	57
	苏州开源华东材料有限公司
	吴江区
	1.受控标准一览表中GB/T 50476-2008为过期标准；

2.编号C26-033水泥检测原始记录中凝结时间试验缺少过程信息；

3.编号S26-027砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

4.养护室中部分混凝土抗渗试块未按要求在试件表面刻字；

5.配合比调整通知不齐全，查合格证号SZTW726050080无通知单；

6.搅拌楼粉料筒仓未完全封闭。




